汽车防锈蜡技术条件

- 蜡液外观：浅黄色，均匀，无结块

- 蜡液粘度：25℃，20～30s

- 蜡液密度：0.80±0.02

- 蜡膜外观：完整均匀，致密，手触摸有发涩感

- 滴熔点：不低于85℃

- 蜡膜干性：指触干，冬天约40min,夏天约20min

- 蜡膜厚度：出口车，蜡膜湿膜厚度≥50um,内销车辆≥30um

- 附着力：划格法，格距1mm,≤1级

- 耐盐雾性：≥240h,蜡膜去除后，底漆表面沿叉单侧扩蚀宽度≤2um

- 耐湿热性：≥720h，蜡膜去除后，漆膜无变化

- 耐热性：80℃（≥24h）,蜡膜无变化

- 耐寒性：-35℃（8h）,蜡膜无变化

- 耐热老化：在40℃放置14天，蜡膜无变化

- QUV人工老化：≥200h，蜡膜无变脆或裂纹现象，蜡膜保护涂漆面允许轻微变色、失光

- 蜡膜与非金属件配套性：在橡胶件、密封轴环、制动用管等上涂覆不产生溶解及变色

- 冲洗性：0.15～0.2Mpa压力的水连续冲洗3min，蜡膜无裂纹及脱落

- 与快干修补漆的配套性：修补漆晾置3min后喷蜡，漆膜不被咬起，蜡膜均匀完整

- 喷涂方式：空气喷涂法或高压雾气喷涂法

- 储存期：一年

- 汽车防锈蜡技术指标

| 检测项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 颜色与外观 | 均匀黄色无结块 |
| 粘度（涂4杯）S | 20s～30s |
| 湿膜厚度 | 25um～40um |
| 蜡膜外观 | 完整均匀致密，手触摸有发涩感 |
| 重量 | 42kg |
| 喷涂效果 | 均匀亚光 |
| 干燥时间，20±5℃ | 40min |
| 喷雾性能，20±5℃ | 喷雾性能好，均匀不流淌 |

十堰科凡工贸有限公司

www.qcfxl.com